**Teknomer 120**

Гідрофобна добавка для бетону

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис продукту** | Бетонна добавка, яка надає бетону гідрофобної властивості |
| **Область****використання** | * Фундаменти, залізобетонні перекриття
* Дамби, басейни
* Резервуари для питної води і стічних вод
* Підземні паркінги
* Тунелі, збірні Ж / Б елементи
* При виробництві товарного бетону
 |
| **Переваги** | * Робить бетон непроникним для високого тиску води з позитивною і негативною боку.
* Збільшує міцність і морозостійкість бетону.
* Знижує трудові і часові витрати.
* Простий у використанні.
* Захищає арматуру в бетоні від корозії.
 |
| **Застосування** | Teknomer 120 додається в бетономішалку в співвідношенні 2-3% від загальної маси сухого цементу і змішується протягом 3-5 хвилин.Робочий час розчину після добавки Teknomer 120 становить 45 хвилин. |
| **Зауваження по застосуванню** | Захистити поверхню від впливу несприятливих погодних умов, сильного вітру, прямих сонячних променів і високої температури повітря (вище+ 35 ° C) і негативних температур.Може викликати подразнення шкіри. Використовувати захисні маски, окуляри ірукавички. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю теплої води і звернутися до лікаря. |

|  |
| --- |
| **Основна інформація** |
| Зовнішній вигляд | Рідина світло-коричневого кольору |
| Термін зберігання | 12 місяців в закритій оригінальній тарі |
| Упаковка | 30, 200 кг. |
| Температура застосування | (+ 5 ° C) - (+ 35 ° C) |
| Співвідношення до маси цементу в розчині | 2-3% |
| Час життя після замішування | 45 хв. |