**Teknomer 120**

Гідрофобна добавка для бетону

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис продукту** | Бетонна добавка, яка надає бетону гідрофобної властивості |
| **Область**  **використання** | * Фундаменти, залізобетонні перекриття * Дамби, басейни * Резервуари для питної води і стічних вод * Підземні паркінги * Тунелі, збірні Ж / Б елементи * При виробництві товарного бетону |
| **Переваги** | * Робить бетон непроникним для високого тиску води з позитивною і негативною боку. * Збільшує міцність і морозостійкість бетону. * Знижує трудові і часові витрати. * Простий у використанні. * Захищає арматуру в бетоні від корозії. |
| **Застосування** | Teknomer 120 додається в бетономішалку в співвідношенні 2-3% від загальної маси сухого цементу і змішується протягом 3-5 хвилин.  Робочий час розчину після добавки Teknomer 120 становить 45 хвилин. |
| **Зауваження по застосуванню** | Захистити поверхню від впливу несприятливих погодних умов, сильного вітру, прямих сонячних променів і високої температури повітря (вище  + 35 ° C) і негативних температур.  Може викликати подразнення шкіри. Використовувати захисні маски, окуляри і  рукавички. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю теплої води і звернутися до лікаря. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основна інформація** | |
| Зовнішній вигляд | Рідина світло-коричневого кольору |
| Термін зберігання | 12 місяців в закритій оригінальній тарі |
| Упаковка | 30, 200 кг. |
| Температура застосування | (+ 5 ° C) - (+ 35 ° C) |
| Співвідношення до маси цементу в розчині | 2-3% |
| Час життя після замішування | 45 хв. |